Реферат

Дипломный проект 113 с., 9 рис., 36 табл., 18 источников.

СУСПЕНЗИЯ УГЛЕКИСЛОГО МАГНИЯ, БАРАБАННЫЕ ВАКУУМ-ФИЛЬТРЫ, ЛЕНТОЧНЫЙ ВАКУУМ-ФИЛЬТР, МАГНЕЗИЯ ЖЖЕНАЯ.

В дипломном проекте решается задача по реконструкции отделения обезвоживания в производстве жженой магнезии на ОАО «Бератон».

Объект проектирования – отделение обезвоживания.

Новизна проекта – замена двух барабанных вакуум-фильтров на ленточный вакуум-фильтр.

Цель работы – снижение себестоимости жженой магнезии за счет снижения нормы расхода воды и пара.

Пояснительная записка дипломного проекта включает 12 разделов.

В «Введении» кратко  рассмотрена деятельность ОАО «Бератон», действующая схема производства магнезии жженой.

В «Анализе известных технологий» описываются промышленные способы получения магнезии жженой, их достоинства и недостатки. Приводится технико-экономическое обоснование принятого технического решения.

Теоретический раздел включает в себя термодинамический и кинетический анализы. При проведении термодинамического анализа определяются условия получения магнезии жженой высокого качества, а при проведении кинетического анализа – условия обеспечения наибольшей скорости лимитирующей стадии. Делается общий вывод относительно оптимальных технологических режимов проведения процесса получения магнезии жженой.

Материальные расчеты производятся на часовую производительность. Тепловые балансы составляются по стадиям производства.

В разделе «Выбор оборудования» выполнены технологические расчеты основного и вспомогательного оборудования.

В разделе «Автоматизация» выбраны контрольно-измерительные приборы и средства регулирования производства магнезии жженой.

Санитарная классификация производства магнезии жженой, категория производства по пожарной опасности, техника безопасности в цехе, характеристика промышленных выбросов и пути их утилизации рассмотрены в разделе «Охрана труда и техника безопасности».

В разделе «Строительная часть» описаны характеристика района расположения ОАО «Бератон», здание отделения магнезии женой, компоновка оборудования.

Технико-экономические показатели производства рассчитаны в «Экономической части» дипломного проекта. Приводится калькуляция себестоимости магнезии жженой. Рассчитан предполагаемый экономический эффект, который составил 178396 рублей.

Графическая часть проекта представлена на 8 листах формата А1.

Документ  является демонстрационной версией

Чтоб получить этот чертеж:

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Содержание

1. Введение	5

2. Анализ известных технологий	7

3.Технико-экономическое обоснование сырья, энергоресурсов, географической точки строительства, мощности производства	14

4. Теоретический анализ	20

4.1. Термодинамический анализ	20

4.2. Кинетический анализ	24

5. Материальный и энергетический балансы	29

5.1. Материальный баланс стадии конверсии	29

5.2. Тепловой баланс стадии конверсии	32

5. 3. Материальный баланс стадии обезвоживания	33

5. 4. Материальный баланс стадии сушки	35

5.5. Тепловой баланс стадии сушки	36

6. Выбор оборудования и его расчет	38

6.1. Технологический расчет ленточного вакуум-фильтра	38

6.2. Технологический расчет реактора	40

7. Описание технологической схемы производствамагнезии жженой	41

7.1. Стадии и химизм	41

7.2. Описание технологической схемы	41

8. Автоматизация	46

9. Охрана окружающей среды. Анализ экологической безопасности проектируемого производства	84

10. Охрана труда и техника безопасности	87

10.1. Охрана труда в РФ	87

10.2. Свойства используемых и получаемых веществ	91

10.3. Классификация производства	92

10.4. Мероприятия по технике безопасности	95

10.5. Санитарно- технические мероприятия	98

10.6. Противопожарные мероприятия	100

11. Строительная часть	103

11.1. Характеристика района	103

11.2. Характеристика здания отделения жженой магнезии	103

11.3. Конструктивная часть здания	104

11.4. Отделочные работы	105

11.5. Компоновка оборудования	105

12. Экономическая часть	106

12.1. Анализ рыночных перспектив и производственных возможностей        ОАО «Бератон»	106

12.2. Анализ действующего производства	107

12.2.1. Оценка достигнутого организационно-технического уровня анализируемого производственного процесса	107

12.2.2. Техническое обоснование решений инвестиционного проекта	109

12.2.3. Расчет производственной мощности цеха №15  по производству магнезии жженой	109

12.3. Экономические расчеты и обоснования по проекту	111

12.3.1. Расчет капитальных вложений	111

12.3.1.1. Расчет затрат на приобретение технологического оборудования	112

12.3.1.2. Расчет затрат на демонтаж и утилизацию оборудования, подлежащего замене	112

12.3.1.3. Расчет общей потребности в капитальных вложениях на реализацию проекта	113

12.3.2.  Расчет численности персонала и расходов на оплату труда	114

12.3.2.1. Расчет численности персонала	114

12.3.2.2. Расчет годового фонда оплаты труда	114

12.3.3. Расчет калькуляции себестоимости магнезии жженой	89

12.3.4.  Сравнительный анализ себестоимости магнезии жженой	97

12.3.4.1. Расчет структуры себестоимости магнезии жженой	97

12.3.4.2. Анализ и оценка изменения себестоимости магнезии жженой под воздействием технико-экономических факторов	98

12.3.5. Расчет основных экономических показателей ОАО «Бератон»	100

12.3.5.1. Ценовая политика ОАО «Бератон» и расчет оптовой цены магнезии жженой	100

12.3.5.2. Расчет критического объема производства магнезии жженой	100

12.3.5.3. Расчет финансово-экономических показателей ОАО «Бератон»	102

12.3.6. Расчет эффективности инвестиционного проекта	105

Заключение	109

Список использованной литературы	110

Приложение 1	112

Приложение 2	113

# 1. Введение

Открытое акционерное общество «Бератон», одно из крупнейших предприятий химической промышленности, ведет свою историю с 18 августа 1939 года, когда на базе огромных богатств Западного Урала был основан химический завод. «Бератон» является единственным в Уральском регионе производителем целого ряда химических продуктов. Продукция предприятия широко используется в ключевых отраслях промышленности: химической, текстильной, фармацевтической, металлургической, горнорудной, нефтедобывающей, в машиностроении, при производстве шин и резинотехнических изделий.

ОАО «Бератон» уже свыше 40 лет занимается производством органических синтетических красителей, выпуская сегодня класс сернистых красителей для крашения хлопчатобумажного, штапельно-вискозного волокон и изделий из них.

Уже несколько десятков лет завод занимается выпуском широкого ассортимента химикатов – добавок для полимерных материалов: ускорителей вулканизации резиновых смесей на основе натурального и синтетического каучуков; структурирующих агентов, стабилизаторов синтетических каучуков.

Одним из основных продуктов, выпускаемых ОАО «Бератон», является магнезия жженая, широко применяемая в резинотехнической, шинной, электротехнической, химической и других отраслях промышленности.

Производство введено в эксплуатацию в 1942 г.

Проект выполнен специальным конструкторским отделом Ленгипрохим в 1937 г.  Печи Гоникмана, предназначавшиеся по проекту для прокалки гидроокиси бария, были реконструированы для прокалки карбоната магния.

В 1959 г. по проекту ПКО БХЗ станция фильтрования углекислого магния была переведена на непрерывный метод фильтрования на барабанных вакуум-фильтрах вместо нутч-фильтров. В основу проекта положена работа ЦХЛ и ПКО БХЗ.

В 1975 г. работа печного отделения переведена на природный газ. Проект выполнен ПКО БХЗ.

Производство состоит из одного технолгического потока. Расчетная мощность производства по состоянию на 1.01.2006 г.-1372т/г. [1]

Получение магнезии жженой основано на проведении обменной реакции между хлоридом магния и содой кальцинированной с последующим гидролизом (диссоциацией) карбоната магния в прокалочных печах типа Гоникмана.

# 2. Анализ известных технологий

Магнезиями называют оксид, гидроксид и основной карбонат магния.

Основной карбонат магния – 3МgCO3*Мg(OH)2*3H2O – плохо растворим в воде, при нагревании до 4000С и выше разлагается с образованием оксида магния.

Основная соль карбоната магния – наиболее легкая и рыхлая магнезия (магнезия альба)- применяется как наполнитель и усилитель в резиновых смесях, для изготовления высококачественных теплоизоляционных материалов и в медицине.

Оксид магния (жженая магнезия или магнезия уста) – МgО – легкий белый порошок, поглощающий на воздухе пары воды и углекислый газ с образованием гидроксида и карбоната магния. Оксид магния плохо растворим в воде, но легко растворяется в кислотах и растворах солей аммония. Легкие сорта жженой магнезии применяются в резинотехнической и шинной промышленности в качестве наполнителей в резиновых смесях и усилителей свойств резины, в металлургической промышленности в качестве термостойкого защитного покрытия электротехнических сталей, в нефтяной промышленности для отбеливания нефтепродуктов, в химической и других отраслях промышленности. Менее легкие сорта жженой магнезии (каустический магнезит) применяют для изготовления цементов, строительных материалов. Тяжелые сорта жженой магнезии (металлургический порошок) идут на изготовление различных огнеупорных материалов. Жженая магнезия является также исходным сырьем в производстве магния термическим способом, по которому МgО подвергают прямому восстановлению углеродом, кремнием или карбидом кальция при высоких температурах. [2]

Сырье для получения магнезии. Сырьем для получения магнезии служат различные магнийсодержащие минералы. В свободном виде магний в природе не встречается и находится только в виде различных соединений, чаще всего в виде силикатов, карбонатов, хлоридов и сульфатов. К силикатам относятся, например, оливин (Мg,Fe)2SiO2, серпентин 3МgO*2SiO2*2H2O, тальк 3МgO*4SiO2*H2O; к карбонатам – магнезит МgCO3 и доломит МgCO3*CаСО3; к хлоридам – бишофит МgCl2*6H2O, карналлит КСl*MgCl2*6H2O; к сульфатам – кизерит МgSO4*H2O, каинит MgSO4*KCl*3H2O, лангбейнит 2MgSO4*K2SO4 и др. В природе встречается также гидроксид магния Mg(OH)2 в виде минерала брусита.

Большинство из перечисленных соединений магния является породообразующими минералами. Меньшая часть их, главным образом хлориды и сульфаты, содержится в морской воде и в воде соляных озер. В морской воде находится около 3,7% общего количества магния, содержащегося в земной коре. К основным видам промышленного сырья для производства магнезий относятся магнезит, доломит, а также природные растворы, содержащие хлорид магния: морская и озерная вода.

Получение различных форм магнезии. Тяжелые формы магнезии получаются при обжиге магнезита и доломита. При этом в зависимости от температурного режима обжига получают каустический магнезит, идущий на изготовление цементов и строительных материалов, и металлургический порошок, используемый в огнеупорной промышленности. Тяжелые формы магнезии могут быть получены в результате термического разложения сульфата магния, или путем окисления и гидролиза хлорида магния.

Обжиг магнезита. При высокотемпературной обработке магнезит декарбонизуется  и превращается в MgO:

MgCO3 = MgO + CO2

Реакция разложения карбоната магния является обратимой. Чтобы она шла в нужном направлении и с достачной скоростью, один из продуктов реакции (СО2) удаляют путем естественной или искусственной тяги и повышают температуру обжига выше теоретически необходимой.

Обжиг доломита. Процесс разложения доломита протекает в две стадии. На первой стадии в интервале температур от 720 до 7800С образуется МgO и карбонат кальция:

CaMg(CO3)2 = CaCO3 + MgO + CO2

на второй при температуре выше 8950С происходит разложение CaCO3:

CaCO3 = CaO + CO2.

Обжиг магнезита и доломита при температуре 1500-18000С дает неактивную форму оксида магния – металлургический порошок.

Термическое разложение сульфата магния. В результате восстановления MgSO4 углеродом протекает реакция с образованием оксида магния:

2MgSO4 + C = 2MgO + 2SO2 + CO2

Получаемая в таких условиях магнезия пригодна для изготовления огнеупоров. Образующийся сернистый газ может быть использован в производстве серной кислоты.

Магнезии с различной степенью активности могут быть получены путем осаждения из растворов гидроксида магния, карбоната магния и основных карбонатов магния и их последующей термической обработкой.

Известковый способ заключается в обработке морской воды или растворов, содержащих хлорид магния, известковым молоком. В результате такой обработки образуется плохорастворимый гидроксид магния:

MgCl2 + Ca(OH)2 = CaCl2 + Mg(OH)2

По другому варианту морская вода или хлормагниевый раствор могут быть обработаны обожженным доломитом:

MgCl2 + CaO*MgO +2H2O = 2Mg(OH)2 + CaCl2

По этой схеме конечный продукт получается не только из морской воды, но и из доломита, примерно в соотношении 1:1.

Полученный в результате обработки морской воды (или раствора, содержащего хлорид магния) известковым молоком или известью (CaO) осадок гидроксида магния может быть переработан на различные сорта магнезии несколькими способами. При высушивании отфильтрованного осадка Mg(OH)2 в распылительной сушилке получают легкую магнезию – гидроксид магния, а при прокаливании – жженую магнезию, т.е. оксид магния, образующийся согласно уравнению реакции:

Mg(OH)2 = MgO + H2O

Бикарбонатный способ. По этому способу легкие сорта магнезии могут быть получены из магнезита или тяжелых форм магнезий. Для этого продукт обжига магнезита – оксид магния гасят водой:

MgO + H2O = Mg(OH)2

образующуюся суспензию гидроксида магния подвергают карбонизации при повышенном давлении, в результате чего образуется раствор гидрокарбоната магния:

Mg(OH)2 + 2CO2  = Mg(HCO3)2,

который после отделения от твердых примесей при дальнейшем кипячении гидролитически разлагается:

2Mg(HCO3)2 = MgCO3 + Mg(OH)2 + 3CO2 + H2O

Образующийся осадок основного карбоната магния отделяют и после сушки получают в виде тончайшего порошка – магнезии альба. [3]

Содовый способ получения магнезии основан на проведении обменной реакции между хлористым магнием и содой кальцинированной:

МgCl2 + Na2CO3 = MgCO3 + 2NaCl

4MgCl2 + 4Na2CO3 + 4H2O = 3MgCO3*Mg(OH)2*3H2O + 8NaCl + CO2

Готовую суспензию кипятят в течение 30 минут при температуре 90-95 0С для разрушения хорошо растворимых гидрокарбонатов, образующихся вследствие протекания побочной реакции:

MgCl2 + 2NaHCO3 = Mg(HCO3)2 + 2NaCl

Mg(HCO3)2 = MgCO3 + H2O + CO2

Подсушку полученной пасты углекислого магния с последующей ее прокалкой (диссоциацией) осуществляют в печах:

MgCO3 = MgO + CO2

3MgCO3*Mg(OH)2*3H2O = 4MgO + 3CO2 + 4H2O

В данном дипломном проекте рассмотрен содовый способ получения магнезии жженой. Основными стадиями данного производства являются:

1) приготовление раствора соды кальцинированной;

2) разбавление раствора хлористого магния;

3) получение углекислого магния;

4) фильтрование, промывка и отжим пасты углекислого магния;

5) подсушка и прокалка углекислого магния в прокалочных печах;

6) просев и расфасовка готового продукта;

Для получения хорошо фильтруемого и хорошо промываемого осадка температуру реакционной смеси поддерживают не ниже 90 0С. Образованию крупных кристаллов способствует также медленное приливание раствора кальцинированной соды на горячий раствор хлористого магния.

При выборе фильтра необходимо учитывать следующие факторы: 1) цель процесса фильтрования – получение только ценного осадка или только фильтрата, или одновременное получение осадка и фильтрата для дальнейшего использования; 2) свойства суспензии и осадка; 3) прочие условия процесса – масштабы производства, простоту обслуживания, стоимость аппарата, эксплуатационные расходы и др. [3]

Фильтры непрерывного действия работают при коротких циклах фильтрования с автоматической промывкой и разгрузкой осадка. Вследствие быстрой и непрерывной смены отдельных операций скорость фильтрования в таких фильтрах значительно больше, чем в фильтрах периодического действия. Вместе с тем преимущества фильтров непрерывного действия могут быть использованы в полной мере только при постоянном составе разделяемой суспензии и сравнительно крупном масштабе производства.

Фильтры периодического действия работают при длинных циклах фильтрования, так как частое повторение вспомогательных операций резко снижает их производительность. Однако периодически действующие фильтры сохраняют свое значение для небольших производств, особенно при разнообразном ассортименте продукции, когда требуется частое изменение режима фильтрования, а также для отделения труднофильтруемых и требуемых тщательной промывки осадков.

Таким образом, в условиях производства наиболее эффективны фильтры непрерывного действия, несмотря на их большую сложность и стоимость. Весьма важное значение имеет легкость обслуживания этих фильтров.

Из фильтров непрерывного действия наиболее универсальными являются  барабанные вакуум-фильтры. К числу достоинств такого фильтра относятся:

1) универсальность, т. е. пригодность для обработки разнообразных суспензий; 2) возможность изготовления из материалов, стойких в химически активных средах; 3) легкость обслуживания; В то же время фильтр обладает следующими недостатками: 1) небольшая фильтрующая поверхность и сравнительно высокая стоимость; 2) затруднительность тщательной промывки и сушки осадка; 3) отдаленность распределительной головки от фильтрующей поверхности, что приводит к задержке фильтрата и промывных вод внутри барабана и усложняет их раздельный отвод, т. е. получение неразбавленного фильтрата.

Дисковые вакуум-фильтры непрерывного действия служат для фильтрования концентрированных суспензий, когда необходима большая фильтрующая поверхность. Достоинства дисковых фильтров: 1) возможность удобной замены отдельных дисков и ткани на них и соответственно меньший расход ткани; 2) сравнительно небольшой расход энергии; Возможность смешения промывной воды с суспензией в корыте фильтра – главный недостаток этих фильтров, в связи с этим дисковые фильтры работают, как правило, без промывки осадка.

Ленточные непрерывнодействующие фильтры обладают следующими достоинствами: 1) совпадение направлений фильтрования и осаждения; 2) простота конструкции, в частности отсутствие распределительной головки; 3) хорошее разделение фильтрата и промывных вод; 4) достаточные промывка и обезвоживание осадка; 5) возможность обработки труднофильтруемых материалов благодаря совершенному способу съема осадка и регенерации ткани. Износ ленты и непригодность для обработки веществ, разрушающе действующих на резиновую ленту, а также плохо смачивающих резину и металл - недостатки ленточных фильтров.

В данном дипломном проекте предлагается реконструкция отделения обезвоживания путем замены двух барабанных вакуум-фильтров на ленточный вакуум-фильтр. Ожидаемый экономический эффект достигается за счет снижения расходных коэффициентов по воде и пару.

# /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

## 12.3.4.  Сравнительный анализ себестоимости магнезии жженой

### 12.3.4.1. Расчет структуры себестоимости магнезии жженой

Под структурой себестоимости понимается состав калькуляционных статей затрат, их группировка для целей управления себестоимостью, удельный вес статей в себестоимости. [14]

Структуру себестоимости продукции характеризуют показатели:

- доля отдельной статьи в полной себестоимости

- соотношение между живым и овеществленным трудом

- соотношение между постоянными и переменными затратами

Таблица 33 - Состав затрат на производство и реализацию готового продукта в зависимости от изменения объема производства

| Статьи расхода | До проведения мероприятия | После проведения мероприятия | Откло-нения (() |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость, тыс. руб. | Удельный вес, % | Стоимость, тыс. руб. | Удельный вес, % |  |
| 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10=9-5 |
| Переменные: всего в т.ч. | 15714,8 | 47 | 15464,1 | 46 | -1 |
| сырье и материалы | 10934,3 | 33 | 10934,3 | 33 | - |
| вспомогательные материалы | 1399,4 | 4,2 | 1399,4 | 4,2 | - |
| Технологическое топливо и энергетические затраты | 3381,1 | 10,2 | 3130,4 | 9,5 | -0,7 |
| Постоянные: всего в т.ч. | 17523,408 | 53 | 17540,6 | 54 | +1 |
| зарплата производственных рабочих | 3342,554 | 10 | 3342,554 | 10,1 | +0,1 |
| отчисления на соц. нужды | 869,064 | 2,6 | 869,064 | 2,6 | - |
| общепроизводственные расходы | 9570,348 | 28,7 | 9587,54 | 29,3 | +0,6 |
| общехозяйственные расходы | 2518,99 | 7,6 | 2518,99 | 7,6 | - |
| коммерческие расходы | 1222,452 | 3,7 | 1222,452 | 3,7 | - |
| Итого полная себестоимость всего выпуска продукции | 33238,21 | 100 | 33004,7 | 100 | - |

Вывод: производство магнезии жженой является материалоемким, т.к. наибольшие затраты приходятся на сырье и основные материалы и составляют 33%.

### 12.3.4.2. Анализ и оценка изменения себестоимости магнезии жженой под воздействием технико-экономических факторов

К технико-экономическим факторам относятся:

- технические – внедрение на предприятие в плановом периоде новые технологии;

- организационные – это совершенствование организации производства и труда в плановом периоде;

- изменение объема номенклатуры и ассортимента выпуска продукции;

- внешние факторы – уровень инфляции в плановом периоде, ставка рефинансирования ЦБ РФ;

- специфические факторы – изменение содержания полезного компонента в сырье.

Изменение величины себестоимости в плановом периоде рассчитывают в зависимости от изменения производительности труда, от изменения объема производства и от изменения норм и цен на материальные ресурсы.

Для определения величины изменения себестоимости магнезии жженой в плановом периоде могут быть использованы следующие формулы:

а) изменение величины себестоимости жженой магнезии от изменения условно-постоянных расходов:

(111)

где 	— индекс условно-постоянных расходов;

— индекс объема производства;

— доля условно-постоянных расходов в себестоимости

продукции;

=                                         (112)

=1, т.к. объем выпуска жженой магнезии не изменяется.

=0,53;

Следовательно: %, т.е. снижение величины себестоимости жженой магнезии от изменения объёма производства составит 0,0477%.

б) изменение величины себестоимости магнезии жженой от изменения норм и цен на материальные ресурсы (ΔСн.ц.):

(113)

где 	Jн — индекс норм на материальные ресурсы;

Jц — индекс цен на материальные ресурсы;

dм — доля материальных ресурсов в себестоимости продукции.

Изменение величины себестоимости жженой магнезии от изменения нормы пара:

Jн = ;   Jц = 1;   dм = ;  тогда:

%, т.е. в связи с уменьшением нормы потребления пара себестоимость жженой магнезии снизилась на 0,56%.

Изменение величины себестоимости жженой магнезии от изменения нормы воды:

Jн = ;   Jц = 1;   dм = ;  тогда:

%, т.е. в связи с уменьшением нормы потребления воды себестоимость жженой магнезии снизилась на 0,19%.

Отсюда: ∆Сн.ц = 0,56 + 0,19 = 0,75%

∆Собщ =± ∆Сv ± ∆Снц                                                                                           (114)

∆Собщ=-0,0477+0,75 = 0,7023 %

Проверка: 0,7 %.

## 12.3.5. Расчет основных экономических показателей ОАО «Бератон»

### 12.3.5.1. Ценовая политика ОАО «Бератон» и расчет оптовой цены магнезии жженой

Ценовая политика – важнейшая составная часть маркетинговой политики предприятия, состоящая в установлении цен на продукцию, обеспечивающих в рыночных условиях рост ее потенциала, и включающая выбор метода ценообразования, разработку ценовой системы, выбор ценовых рыночных стратегий и другие аспекты. [14]

Возможные цели ценовой политики:

- обеспечение выживаемости в условиях конкуренции

- максимизация текущей прибыли

- завоевание лидерства по показателям доли рынка или качества товаров

Оптовая цена 1 тонны магнезии жженой:, руб.                  (115)

где	С– полная себестоимость 1 тонны магнезии жженой, руб.

Кr –коэффициент рентабельности.

%                      (116)

где	R = 15% – предполагаемый уровень рентабельности

Цопт = 24224,96*1,15 = 27858,7 руб

### 12.3.5.2. Расчет критического объема производства магнезии жженой

Точка безубыточности – это минимальный объем производства, при котором обеспечивается нулевая прибыль, т.е. доход от продаж равен издержкам производства. [15]

ТБ = *100%                                                (117)

- до реконструкции ТБ =

= ;  =

Qкр =  т/год

Рисунок 7 – Диаграмма «Точки безубыточности» до реконструкции

б ) после реконструкции ТБ =

= ;  =

Qкр =  т/год

Рисунок 8 – Диаграмма «Точки безубыточности» после реконструкции

### 12.3.5.3. Расчет финансово-экономических показателей ОАО «Бератон»

1) До реконструкции

1. Отпускная цена с учетом налога на добавленную стоимость:

Цотп = Цопт* = 27858,7 *1,18 = 32873,3 руб                           (118)

где Цопт – оптовая цена на продукт, руб;

Сндс – ставка НДС, %;

2. Максимальная выручка от продажи продукта за год:

В = Цотп * М = 32873,3 *1372 = 45102167,6 руб                                (119)

где М – максимальный выпуск продукта за год;

3. Сумма НДС, полученного от покупателей за год:

∑ндс  =  =  6879991,7 руб                                      (120)

где 18/118 – коэффициент, учитывающий сумму налога на добавленную стоимость по ставке 18% в годовой максимальной выручке.

4. Расчет суммы НДС, подлежащей к уплате в бюджет:

(121)

где  - сумма НДС, уплаченного за год поставщикам материальных ресурсов;

5. Расчет суммы НДС, уплаченного за год поставщикам материальных ресурсов

Таблица 34 –

| Наименование затрат | До реконструкции М1 = 1372 т/год | После реконструкции 1 год М2 = 1372 т/год | После реконструкции 2 года М2 = 1372 т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость, тыс. руб | стоимость, тыс. руб | стоимость, тыс. руб |
| 1.Сырье, основные материалы 2. Энергетические затраты | 10934,3 3381,1 | 10934,3 3130,4 | 10934,3 3130,4 |
| Покупное оборудование |  | 220 |  |
| Итого | 14315,4 | 14284,7 | 14064,7 |
| НДС (18%) | 2576,77 | 2571,24 | 2531,64 |

6. Расчет балансовой прибыли за год:

БП = В – Z – ∑ =45102167,6 – 33238210 – 4303221,7 = 7560735,9 руб  (122)

где  Z – полная себестоимость всего выпуска продукции;

2) После реконструкции 1 год

7. Расчет суммы НДС, подлежащей к уплате в бюджет:

руб

8. Расчет балансовой прибыли за год:

БП = В – Z – ∑ = 45102167,6 – 33004700 – 4308751,7 = 7788715,9 руб

3) После реконструкции 2 года

9. Расчет суммы НДС, подлежащей к уплате в бюджет:

руб

10. Расчет балансовой прибыли за год:

БП = В – Z – ∑ = 45102167,6 – 33004700 – 4348351,7 = 7749115,9 руб

Налоги, уплачиваемые из прибыли

а ) налог на имущество:

Ни = 0,022*Си                                                                        (123)

где Си – остаточная стоимость основных производственных фондов, руб;

0,022 – ставка налога на имущество

НИ0 =  0,022*4740000 = 104280 руб

НИ1 = 0,022*4966600 = 109265,2 руб

б ) налог на прибыль:

Нприб = НБ*0,20                                        (124)

где 0,20 – ставка налога на прибыль в Пермском крае на 1.01.2007 г.

Нприб1 = 7456455,9*0,20 =1491291,18 руб

Нприб 2 = 7679450,7*0,20 =1535890,14 руб

Нприб 3 = 7639850,7*0,20 = 1527970,14 руб

где 0,20 – ставка налога на прибыль в Пермском крае на 1.01.2007 г.

Налогооблагаемая база налога на прибыль:

НБ = БП – Ни                                                                  (125)

НБ0 = 7560735,9 – 104280 = 7456455,9 руб

НБ1 = 7788715,9 - 109265,2 = 7679450,7 руб

НБ2 = 7749115,9 - 109265,2 = 7639850,7 руб

Чистая прибыль:

ЧП = НБ – Нприб                                                            (126)

ЧП0 = 7456455,9 – 1491291,18 = 5965164,72 руб

ЧП1 = 7679450,7 – 1535890,14 = 6143560,56 руб

ЧП2 = 7639850,7 – 1527970,14 = 6111880,56 руб

Рентабельность продаж:

R = *100%                                     (127)

до реконструкции: R =

после реконструкции: R =

Определим прирост чистой прибыли за 1 год и 2 год эксплуатации

(128)

(129)

= 6143560,56 - 5965164,72 = 178395,84 руб.

= 6111880,56 - 5965164,72 = 146715,84 руб.

## 12.3.6. Расчет эффективности инвестиционного проекта

Эффективность инвестиционных проектов характеризуется системой показателей:

- чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный доход;

- индекс доходности (ИД);

- срок окупаемости (Ток).

Чистый дисконтированный доход - это доходы инвестора, полученные в результате реализации проекта. [15]

ЧДД =                                 (130)

где Rt – результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета;

З - затраты на t-ом шаге без учета капвложений;

Е – норма дисконта;

t – номер шага расчета: t = 0, 1, 2…Т – количество лет эксплуатации проекта.

Т = шагов расчета, где Nа = 12,5 % (табл. 5)

Норма дисконта:

Е = r + p                                      (131)

где  r = 10,5% - ставка рефинансирования, объявленная ЦБ РФ на 1.01.2007 г.

p – поправка на предпринимательский риск; p = 3%, т.к. проект требует вложений при интенсификации на базе освоенной техники.

Е = 0,105 + 0,03 = 0,135

Коэффициент дисконтирования:

=                                   (132)

Таблица 35 – Определение чистого дисконтированного дохода (при норме дисконтирования Е = 13,5%)

| Номер временного интервала | Капитальные вложения в проект, тыс руб. | Величина прироста чистой прибыли, тыс. руб | Коэффициент дисконтирования | Дисконтированный прирост чистой прибыли, тыс. руб | Чистый дисконтированный доход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 348,67 | - | 1 | 0 | -348,67 |
| 1 | - | 178,4 | 0,88 | 156,9 114,4 99,7 88 77,7 68,9 60,1 52,8 |
| 2 | - | 146,7 | 0,78 |  |
| 3 | - | 146,7 | 0,68 |  |
| 4 | - | 146,7 | 0,6 |  |
| 5 | - | 146,7 | 0,53 |  |
| 6 | - | 146,7 | 0,47 |  |
| 7 | - | 146,7 | 0,41 |  |
| 8 | - | 146,7 | 0,36 |  |
| Итого | 348,67 | 1205,4 | - | 718,5 | 369,8 |

2. Индекс доходности позволяет определить сможет ли текущий доход от проекта покрыть капитальные вложения в него.

ИД =                               (133)

принимаем как сумму дисконтированного прироста чистой прибыли, тогда

ИД =

Так как ЧДД>0 и ИД>1 – проект эффективен.

3. Срок окупаемости инвестиций представляет собой минимальный временной промежуток, начиная с которого капитальные вложения, связанные с реализацией инвестиционного проекта, покрываются суммарными результатами от его осуществления. [15]

Срок окупаемости Ток =                                (134)

Рисунок 9 – Финансовый профиль проекта

Таблица 36 – Таблица технико-экономических показателей

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей | Отклонения (() |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |  |
|  | Производственная мощность за год | т | 1372 | 1372 | - |
|  | Нормы расхода: пара воды | Гкал м3 | 11,4 150 | 10,35 125,13 | -1,05 -24,87 |
|  | Выручка от реализации жженой магнезии за год | тыс. руб. | 6879,9 | 6879,7 | - |
|  | Стоимость основных производственных фондов цеха 15 | тыс. руб. | 4740 | 4966,6 | +240 |
|  | Реальные инвестиции в реализацию проекта | тыс. руб. | 376,6 | - |
|  | Среднесписочная числен- ность ППП цеха 15 | чел. | 64 | 64 | - |
|  | Среднегодовая выработка на одного работника цеха 15 | тыс. руб. | 107,5 | 107,5 | - |
|  | Фонд оплаты труда ППП цеха 15 за год | тыс. руб. | 8336,147 | 8336,147 | - |
|  | Среднегодовая заработанная плата по цеху 15 | тыс.руб./чел | 130,2 | 130,2 | - |

Продолжение табл. 36

| 110. | Полная себестоимость 1 т. жженой магнезии - всего, в т.ч.: - общепроизводственные расходы - пар - вода | руб. | 24224,96 | 24055,33 | -169,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6975 | 6988 | +13 |
|  |  |  | 1493,4 | 1356,5 | -136,9 |
|  |  |  | 276 | 230,24 | -45,7 |
| 111. | Полная себестоимость годового выпуска жженой магнезии | тыс. руб. | 33238,2 | 33004,7 | -233,5 |
| 112. | Чистая прибыль за год | % | 5965,2 | 6143,6 | +178,4 |
| 113. | Рентабельность продаж | % | 15,6 | 16 | +0,4 |
| 114. | Критический объем производства жженой магнезии | т | 1068 | 1057 | -11 |
| 115. | ЧДД | тыс. руб. | 369,8 |
| 116. | ИД | - | 2,1 |
| 117. | Срок окупаемости | год | 2,7 |

# Заключение

После проведения всех необходимых расчетов предложенного дипломного проекта можно сделать вывод, что предлагаемое производство жженой магнезии является достаточно перспективным для инвестиций. Предложенное нововведение имеет срок окупаемости, равный 2,7 года, и снижает себестоимость магнезии жженой.

# Text boxes

Средние постоянные издержки

Средние общие издержки

Стоимость продаж

24226,09

27858,7

12772,16

Q, т

Qкр = 1068

Qmax=1372

0

ТБ = 77,8%

руб.

0

Qmax=1372

Q, т

27858,7

руб.

12784,69

24055,9

ТБ = 77%

Стоимость продаж

Qкр = 1057

Средние общие издержки

Средние постоянные издержки

Стоимость, тыс. руб.

Год

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

-400

НРП

Ток=2,7 года

+156,9

+114,4

+99,7

+88

+77,7

+68,9

+60,1

+52,8

ЧДД=369,8 тыс. руб.