Министерство образования Российской Федерации Пермский государственный технический университет Березниковский филиал Пояснительная записка к курсовому проекту по курсу: «Процессы и аппараты химической технологии» на тему: «Расчет электролизера» Выполнил: ст. гр. АТП- Проверил: преподаватель Демин Д.Ю. г. Березники

Содержание

1.Введение	4

2. Анализ технологий известных в промышленности, в научно-технической литературе…………6

2.1. Силикотермический метод	6

2.2. Карбидотермический метод	7

2.3. Сравнение термических способов,  получения магния	8

2.4. Электролитический метод	9

2.5. Преимущества и недостатки использования электролитического и термического способов для получения магния	10

3. Технико-экономическое обоснование сырья, энергоресурсов, географической точки строительства, мощности производства	12

3.1.Экономическое обоснование сырья	12

3.2. Географическая точка строительства Березниковского ОАО «Ависма»	13

4. Термодинамические основы электролиза, физико-химимические основы электролиза магния и подготовка электролита	14

4.1 Основы электролиза магния	14

4.2 Конструкция электролизёра	17

4.3.  Требования к качеству электролита	18

4.4.Расстояние между электродами	19

4.5. Концентрация хлористого магния в электролите	19

4.6.Температура электролита	19

4.7. Состав электролита	19

4.8 Примеси в электролите	19

5. Материальный и тепловой баланс электролизёра	20

5.1 Расчет материального баланса	21

5.1.1. Материальный баланс на 100 кг исходного сырья	23

5.2 Расчёт силы тока	26

5.3  Материальный баланс электролизёра на часовую производительность	30

5.4.Энергетический баланс	31

Литература	36

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

# 1.Введение

ОАО "АВИСМА" - одно из крупнейших в мире предприятий по производству губчатого титана, магния и магниевых сплавов, единственное в России предприятие по выпуску протекторов из магниевых сплавов.

История предприятия начинается в предвоенные годы. К 1939 г. в стране возникла острая необходимость в строительстве нового магниевого завода. В тридцатые годы на западном Урале было открыто богатейшее Верхне-Камское месторождение калийно-магниевых солей. Наличие на Урале этого продукта и определило место строительства предприятия по выпуску магния.

За 59 лет, прошедших со дня выпуска первого магния комбинат стал ведущим предприятием отечественной титано-магниевой промышленности, получившим известность и признание среди мировых производителей титана и магния, потребителей этих металлов во многих странах на мировых рынках.

Предприятие выпускает сегодня: магний высокой чистоты, целую гамму магниевых сплавов, в том числе магниевые сплавы для автомобильной промышленности, сплавы используемые для борьбы с электрохимической коррозией металлических сооружений в подземных условиях и морской воде, магний гранулированный, протекторы из магниевых сплавов, а также несколько марок губчатого титана.

Магний применяют в качестве восстановителя для получения губчатого титана. Используют в топливных элементах ядерно-энергетических установок, и в современной электронно-вычислительной технике, электро- и радиотехнике.

В области повышения качества продукции комбината руководством   ОАО "АВИСМА" в последние годы проводится обширная и планомерная работа, результатом которой стала возможность выхода комбината на мировой рынок.

Задача снижения затрат на производство магния, решение которой позволит снизить его стоимость на внутреннем и внешнем рынках, чрезвычайно сложная - производство магния из обогащенного карналлита электролитическим способом является очень энергоемким и материалоёмким технологическим процессом. За последние десятилетия в технологический процесс электролитического получения магния внесены существенные изменения, усовершенствована конструкция электролизеров, внедрены в производство средства  автоматического  контроля  технологических  параметров,  однако  сама технологическая схема не претерпела существенных изменений. Как и раньше она включает в себя:

- получение обезвоженного карналлита из обогащённого в печах КС (кипящий слой) в твердом виде при температуре до 220°С;

- получение безводного карналлита из обезвоженного в хлораторах ХК с хлорированием и расплавлением готового продукта при температуре до 850°С;

- электролиз безводного карналлита с получением магния-сырца;

- рафинирование магния-сырца с получением конечного продукта - рафинированного магния.

Главным недостатком такой технологической схемы является её громоздкость. Обезвоженный карналлит на первой стадии получают в значительной степени гидролизованным (наличие в нем окиси магния), что отрицательно влияет на процесс электролиза. Этот недостаток устраняется на второй стадии обезвоживания, что требует высоких дополнительных затрат на электроэнергию при расплавлении, эксплуатацию и содержание оборудования, заработную плату персоналу. Кроме этого, возрастают. транспортные потери сырья.

Одним из перспективных направлений усовершенствования технологии производства магния является применение для питания электролизеров твердого сырья (карналлита или бишофита), полученного при одностадийном обезвоживании в печах с «кипящим слоем». Это дает возможность интенсифицировать процесс в электролизерах за счет повышения силы тока для компенсации затраты энергии на расплавление сырья. Но главное преимущество такой технологии электролиза состоит в возможности создания полностью механизированной и автоматизированной системы питания электролизеров сырьем;