Задание на проектирование

Расчитать и запроектировать газоструйный нагреватель для нагрева КСl перед его прессованием.

По следующим основным данным:

1.Производительность по готовому продукту, G =130 т/ч

2.Массовая доля воды в исходном потоке соли, w =0.5%

3.Массовая доля воды в нагретом потоке соли, w =0.1%

4.Температура теплоносителя:

- на входе в нагреватель, t = 600°С

- на выходе из нагревателя, t = 190°С

5.Температура продукта:

- на входе в нагреватель, Q = 80°С

- на выходе из нагревателя, Q = 190° 20°С

6.Гранулометрический состав КСl:

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Содержание

раздел                                                                                                         стр.

1. Введение.                                                                                                    3

2. Описание технологической схемы.                                                           4

3. Расчёт газоструйного нагревателя.                                                           6

3.1. Материальные расчёты.                                                                          6

3.2. Тепловые расчёты.                                                                                  6

3.3. Расчёт гидравлического сопротивления аппарата.                               9

3.4. Расчёт на прочность корпуса нагревателя в рабочих условиях и   условиях испытания.                                                                                    12

4. Характеристика вспомогательного оборудования.                                 15

5. Список используемой литературы.                                                          16

Приложение 1        Спецификация основного технологического              17

оборудования

Приложение 2        Спецификация КИП и А                                                18

Приложение 3        Графическая часть                                                     Приложение 3.1     Технологическая схема подогрева мелкого                19

хлористого калия

Приложение 3.2     Общий вид газоструйного нагревателя (вид               20

с переди)

Приложение 3.3     Общий вид газоструйного нагревателя (вид               21

с верху)

Приложение 3.4     Газопламенная труба                                                    22

- Введение

Термическая обработка хлористого калия – процесс конвективного теплообмена, происходящего между исходным продуктом – мелким хлористым калием и газообразным теплоносителем (смесь топочных газов с воздухом) при их взаимодействии, то есть в прямом контакте. В результате термической обработки происходит: удаление остаточной влаги, повышение температуры продукта и, следовательно, его пластичности, а также уменьшение содержание примесей, закрепившихся на поверхности частиц в процессе флотации и сушки (амины, продукты сгорания попутного газа).

Высушенный мелкий KCl после сушильных аппаратов - труб-сушилок позиций ТС-2,3,4,6 отделения сушки подаётся на скребковый конвейер поз.М12А или поз.М12Б, с которого перегружается в вертикальный ковшовый элеватор поз.П-1А, откуда через течку поступает на шлюзовой питатель поз.П-26а, служащий затвором газоструйного нагревателя (ГСН) поз.П-27а.

5. Заключение

Обеспечение и поддержание температуры продукта, поступающего на прессование, в соответствии с требованиями технологии гранулирования хлористого калия - одно из основных условий стабильной работы грануляционных установок.

На предприятиях ОАО "Уралкалий" освоена технология нагрева калий хлора перед прессованием в аппаратах псевдоожиженного слоя. Промышленное освоение технологии подогрева калий хлора на БКПРУ-3 ОАО "Уралкалий" свидетельствует о низкой технико-экономической эффективности эксплуатации установок псевдоожиженного слоя. Тепловой КПД установок псевдоожиженного слоя в этих условиях при использовании с камерными футерованными топками составляет всего 28 - 30%.

Большие энергетические затраты на псевдоожижение и узкий диапазон устойчивого регулирования - неизбежные существенные недостатки процесса нагрева калий хлора в печах псевдоожиженного слоя.

Эксперементальные исследования, проведённые в ВНИИГ, показали возможность создания малогабаритных индустриальных тепловых агрегатов, базирующихся на принципе газоструйного взаимодействия с материалом.

В результате тепловых и прочностных расчётов были получены следующие результаты:

- расход топлива на сушку: G =403.35 кг/ч;

- расход сухого воздуха: L=12125.29 кг/ч;

- толщина цилиндрической обечайки и конического перехода: S=5 мм.

Исходя из которых, можно сделать вывод, что данный газоструйный нагреватель целесооборазно использовать на данной стадии технологического процесса.

6. Список используемой литературы

1. Муштаев В.И., Ульянов В.М. "Сушка дисперсных материалов."- М.: Химия, 1988, 352 стр..

2. Лыков М.В. "Сушка в химической промышленности".

3. Романков П.Г., Рашковская Н.Б. "Сушка во взвешенном состоянии". Издательство "Химия", 1968, издание 2-е, переработанное и дополненное, стрю 360, табл. 75, рис. 168.

4. Михалев М.Ф., Третьяков Н.П., Мильченко А.И., Зобнин В.В.; под общей редакцией Михалева М.Ф. '' Расчёт и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи.'' - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1984. - 301 с., ил.

5. Чернин И.М. и др.Расчёты деталей машин.Минск, "Выщэйш.школа", 1974.  592 с. с ил.

6. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов/Под ред. чл.-корр. АН СССР       П.Г.Романкова. - 10-е изд.,перераб. и дол. - Л.: Химия, 1987. - 576 с., ил.

7. Анурьев В.И. Справочник конструктора-мишиностроителя : В 3 т. Т.1. -       8-е изд., перераб. и доп. Под ред. И.Н.Жестковой. - М.: Машиностроение,      1999. - 912 с.: ил.