Министерство образования Российской Федерации

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра ТМП

## Пояснительная записка

### к курсовому проекту

по  курсу: «Технология промышленных производств»

на тему: «Расчет барабанной печи для обжига пятиокиси ванадия».

Выполнил: студент группы АТП-

Проверил:  преподаватель

Дёмин Д.Ю.

Березники

## Содержание.

## 1. Задание к курсовому проекту. ………………………………………………3

### 1.1. Технические условия на сырье и готовый продукт. …………………3

### 1.2. Исходные данные. ……………………………………………………...3

### 2. Введение. ……………………………………………………………………..4

## 3.Опесание технологического процесса. ……………………………………...5

3.1 Получение пульпы метаванадата натрия. ……………………………..5

3.1.1 Разложение технического оксихлорида ванадия. …………………5

3.1.2 Измельчение и щелочное выщелачивание технической пятиокиси ванадия. ……………………………………………………………….6

3.2 Очистка газов узла разложения и выщелачивания. …………………..8

3.3 Фильтрация пульпы метаванадата натрия. ……………………………8

3.4 Получение метаванада аммония из растворов метаванадата натрия. .8

3.5 Фильтрация пульпы метаванадата аммония. ………………………….9

3.6 Получение пятиокиси ванадия. ………………………………………...9

3.6.1 Термическое разложение метаванадата аммония. ………………...9

3.6.2 Система пылеулавливания, переработка суспензии «мокрой» очистки газов. ………………………………………………………10

4.Материальный баланс. ……………………………………………………….11

## 5. Тепловой баланс. …………………………………………………………….14

## 6.Расчет печи обжига. ………………………………………………………….15

6.1 Диаметр печи. …………………………………………………………...15

6.2 Длина печи. ……………………………………………………………...16

7. Заключение. …………………………………………………………………..18

Литература. …………………………………………………………………….19

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

## 1. Задание к курсовому проекту.

Рассчитать вращающуюся барабанную печь обжига пятиокиси ванадия.

Рассчитать материальный и тепловой баланс печи; наружный диаметр и длину барабана.

### 1.1. Технические условия на сырье и готовый продукт.

- Химическая формула основного вещества – V2O5

- Молекулярная масса – 31,38*10-23 г.

- Температура плавления 675(С

- Плотность  3360 кг/м3

- Насыпная плотность 800-900 кг/м3

### 1.2. Исходные данные.

Параметры воздуха в печи.

Температура воздуха на входе в печь  t1 = 3500C

Температура воздуха на выходе из печь  t2 = 6600C

Начальная влажность материала  W1 = 15%

Коэффициент заполнения барабана ( = 0,15

Насыпная масса материала ( = 900 кг/м3

Напряжение барабана по влаге  = 5 кг/м3*ч

Производительность печи по начальному материалу 45 кг/ч

Производительность печи по выходу 30 кг/ч

Число оборотов n = 2 об/мин

2. Введение.

Пятиокись ванадия получаимая на ОАО «Ависма» представляет собой порошок от желто – оранжевого до кирпичного цвета, хорошо растворим в воде. Её получают путем разложения технического оксихлорида ванадия или щелочного выщелачивания технической пятиокиси ванадия, осаждением из растворов метаванадата аммония с последующей прокалкой.

Пятиокись ванадия получают в цехе №39, на химикометаллургическом участке №1 в отделении ХМО-1.

Натр едкий используют для получения пятиокиси ванадия получают на ОАО «Ависма» в железнодорожных цистернах. Из железнодорожных цистерн натр едкий перекачивают в приемные баки.

Плавленая техническая пятиокись ванадия поступает на участок в стальных барабанах из цеха № 32.

Аммиачная селитра и хлористый аммоний поступает на участок автотранспортом в мешках.

После проведения технологического процесса полученный продукт, его часть, проверяют на лабораторную пробу.

Лабораторную пробу передают для проверки анализа. Контрольную пробу (для проведения арбитражного анализа) хранят в условиях, обеспечивающих сохранения качества в течении трех месяцев со дня отгрузки потребителю на случай возникновения разногласий по качеству продукта.

После этого готовый продукт в барабанах взвешивается, мешки завязывают. На барабаны краской наносят номер партии, манипуляционный знак по ГОСТ 14132 – 77: «Боится сырости».

Потом барабаны устанавливают на поддоны и транспортируют в склад готовой продукции.

Готовую продукцию отгружают покупателям со склада.

## 7.Заключение.

Необходима печь с дальнейшими характеристиками:

Диаметр печи, м ……………………………………………..0,7

Длина печи, м ………………………………………………..5,9

Угол наклона печи, град …………………………………….. 5

Число оборотов в минуту …………………………………… 2

Производительность печи по V2O5, кг/сутки ……………. 720

Температура средняя в печи, 0С ………………………….. 250

Мощность нагревателей, кВт ………………………………179

Литература.

1. Технический регламент цеха №39 «Ависмы»

2. Диомидовский Д. А., Шалыгин Л. М. Расчеты пиропроцессов и

печей цветной металлургии, М.: Металлургиздат, 1963. – 460с.

3. Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты

химической технологии, М,: Химия, 1967. – 848с.