Федеральное агентство по образованию

Российский государственный профессионально-педагогический университет

Инженерно-педагогический институт

Кафедра технологии машиностроения и методики профессионального обучения

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ

"ВАЛ - ШЕСТЕРНЯ"

Пояснительная записка к курсовому проекту

КП 060800.315с.19.ПЗ

Работу выполнил

студент гр. БР – 315 – сЭУм

Руководитель                                                             Козлова Т. А

.

Екатеринбург

Федеральное агентство по образованию.

ГОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Задание

К курсовому проекту по технологии машиностроения

Студент группы

Руководитель курсового проекта Козлова Т.А.

Срок выполнения курсового проекта с ____________________ по ___________________

1. Тема курсового проекта: Разработка технологического процесса механической обработки детали «Вал - шестерня»                                                                                        .

2. Исходные данные: Рабочий чертёж детали «Вал - шестерня»                                        .

Годовая программа выпуска – 7000 штук                                                                               .

3. Перечень подлежащих разработке вопросов: Анализ исходной информации. Определение типа производства. Определение основных технологических задач. Разработка технологического процесса обработки детали. Выбор вида заготовки и метод её получения. Выбор баз, методов и маршрута обработки детали. Выбор технологического оснащения. Технологические и технико-экономические расчёты. Оформление технологической документации.                                                                       .

4. Перечень графического материала: Рабочий чертёж детали – 1 лист формата А1, рабочий чертёж заготовки – 1 лист формата А1, технологические эскизы (плакат) – 1 лист формата А1                                                                                                                         .

Задание выдано                                            .

(дата)

Руководитель курсового проекта                                                                                               .

(подпись)

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Содержание.

стр.

Введение............................................................................................................4

1. Исходная информация для разработки курсового проекта......................5

1.1 Служебное назначение и техническая характеристика детали.......5

1.2 Определение типа производства........................................................6

2. Анализ исходных данных............................................................................7

3. Разработка технологического процесса обработки детали......................8

3.1 Выбор исходной заготовки.................................................................8

3.2 Экономическое обоснование выбора заготовки.............................12

3.3 Выбор технологических баз.............................................................14

3.4 Выбор методов обработки поверхностей заготовки......................16

3.5 Составление технологического маршрута обработки детали.......16

3.6 Экономическое обоснование варианта технологического

маршрута обработки детали...................................................................18

3.7 Выбор средства технологического оснащения...............................17

4. Технологические расчёты.........................................................................22

4.1 Расчёт припусков...............................................................................22

4.2 Расчёт режимов резания...................................................................26

4.3 Расчёты технологических норм времени........................................29

Заключение.....................................................................................................33

Библиографический список..........................................................................34

Приложения.

ВВЕДЕНИЕ

В курсовом проекте на тему "Технологический процесс механической обработки вала - шестерни".

Работа состоит из трёх частей:

1. Теоретической, где раскрываются такие вопросы, как:

- анализ конструкции детали;

- технические требования;

- технологичность;

- материал, из которого изготавливается вал - шестерня

2. Расчётной, где произведены:

- расчёты припусков и операционных размеров;

- расчёты режимов резания;

- расчёт норм времени;

3. Графической, которая состоит из трёх листов:

1 лист – чертеж детали

2 лист - чертёж заготовки

3 лист - эскизы.

4. Составление карты технологического маршрута изготовления вала-шестерни.

1. Исходная информация для разработки курсового проекта.

Исходной информацией по выполнению данного курсового проекта по дисциплине "Технология машиностроения" послужило задание на тему: "Технологический процесс механической обработки вала - шестерни, а также чертёж детали и количество данного изделия в 7000 штук в год.

1.1 Служебное назначение и техническая характеристика детали.

Деталь «вал - шестерня», заданная для разработки технологического процесса механической обработки, в ходит в состав зубчатой передачи. Вал - шестерня служит для передачи крутящего момента к зубчатому колесу и, как правило, является ведущим звеном в зубчатой передаче.

Заданная деталь является косозубой цилиндрической внешнего зацепления и имеет размеры:

Модуль зацепления, m=5;

Число зубьев, z=20;

Коэффициент смещения, x=0;

Делительный диаметр, d=101 мм;

Высота зуба, h=11,25.

Вал - шестерня, в нашем случае, изготавливается из стали 40ХН.

Сталь 40ХН применяется для изготовления: осей, валов, шатунов, зубчатых колёс, валов экскаваторов, муфт, валов - шестерен, шпинделей, цилиндров и других ответственных деталей, подвергающихся вибрационным и динамическим нагрузкам, к которым предъявляются требования повышенной прочности и вязкости.

Вид поставки:

- поковка - ГОСТ 8479-70, ОСТ 108.958.04-85;

- сортовой прокат - ГОСТ 4543-71.

Массовая доля элементов, %

Таблица 1

| C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo | N | W | Ti | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,36-0,44 | 0,17-0,37 | 0,5- 0,8 | ( 0,035 | ( 0,035 | 0,45-0,75 | 1,00-1,40 | --- | --- | --- | --- | ( 0,30 |

Механические свойства

Таблица 2

| Предел выносливости, Н/мм2 | , Н/мм2 | , Н/мм2 | KCU, Дж/см2 | НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | (-1 |  |  |  |  |
| 441 | 274 | 686 | 882 | 49 | 270-300 |

Обрабатываемость резанием: в нормализованном состоянии при (229 НВ и =750 Н/мм2.

Заключение.

В пояснительной записке описывается служебная и технические характеристики вала-шестерни. Определён тип производства - серийный. Произведён анализ исходных данных.

Произведена разработка технологического процесса механической обработки вала-шестерни. Сделан выбор исходной заготовки, произведён расчёт и сделано экономическое обоснование, где доказано, что при серийном производстве выгоднее применять штамповку.

Подобран технологический маршрут для обработки вала-шестерни.

На первом этапе изготавливается штамповка, подобрано оборудование, на котором обрабатывается вал-шестерня. Произведены расчёты припусков заготовки. Рассчитан режим резания. Расчёт технологических норм соответствует технологическому процессу.

Список использованной литературы.

1. Козлова Т.А. "Курсовое проектирование по технологии машиностроения", 2001

2. Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х томах. Под редакцией Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. М: машиностроение, 1972 г.

3. Колосков М.М., Долбенко Е.Т., Каширский Ю.В. под общ. ред. Зубченко А.С.Марочник сталей и сплавов. М.: Машиностроение, 2001. 672с.: илл.

4. Ковшов А.Н. "Технология машиностроения".

5. Справочник "Режим и резка металлов".

6. Металлорежущие станки: "Каталог-справочник".

7. Гапонкин В.А. "Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки".

8. Алексеев С.А., Борцов С.Л., Гальцов А.Д. и др. Техническое нормирование в машиностроении. М.: Машиностроение, 1951. 474с.

9. Укрупнённые нормативы времени на станочные работы. М. 1979.

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 060800.315с.19.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 060800.315с.19.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 060800.315с.19.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 060800.315с.19.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 060800.315с.19.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КП 060800.315с.19.ПЗ