Содержание

1. Физико-химические основы флотации………………………………………..3

2. Схема с НТР…………………………………………………………………….4

3. Устройство и работа флотационной машины с осевым блоком БИ-4………7

4. Обслуживание оборудования……………………………………………….…9

4.1. Безопасные условия труда………………………………………………...9

4.2. Пуск и остановка оборудования…………………………………………12

4.3. Неполадки, причины их возникновения и меры устранения……….....13

4.4. Ведение и контроль процесса флотации (во время смены)……...…….16

5. Список литературы………………………………………………………...….18

ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

1. Физико-химические основы флотации

Флотация – это метод обогащения сильвинитовой руды, основанный на различной смачиваемости компонентов, входящих в состав сильвинитовой руды водой или водными растворами при обработке флотационными реагентами.

В природе почти все вещества обладают свойствами смачиваемости водой.

Компоненты сильвинитовой руды КСL и NaCL хорошо смачивается водой, и растворяются в ней. Чтобы провести, процесс флотации необходима обработка этих компонентов флотационными реагентами. Флотационными реагенты в процессе своей обработки должны действовать избирательно и должны воздействовать только на тот компонент, который необходимо сфлотировать в пенный слой, т.е. частицы этого вещества должны быть гидрофобными.

Гидрофобность – это способность вещества не смачиваться водой.

Гидрофильность – это способность вещества хорошо смачивается водой.

Поверхность минерала смачивается, потому что силы притяжения между молекулами воды и молекулами минерала больше, чем сила притяжения между самими молекулами воды.

Если силы притяжения между молекулами воды больше силы притяжения между молекулами минерала, то поверхность минерала не смачивается водой.

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

5. Список литературы

1. Инструкция по рабочему месту и охране труда

2. Инструкция №1 по охране труда для всех работающих на

флотационной обогатительной фабрике БКПРУ-3 ОАО «Уралкалий»

# Text boxes

2

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

3

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

18

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.