Федеральное агентство по образованию

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по курсу: «Основные процессы и аппараты химических производств»

на тему: «Расчет электролизёра БЭРВ в производстве MgCl2»

Выполнил: студент гр. ХТНВ-

Проверил: ст. преподаватель

Лановецкий С.В.

Березники,

Задание на проектирование:

Рассчитать электролизёр БЭРВ для электролиза хлористого магния.

Исходные данные:

Сила тока на серии: 180 кА

Выход по току 80 %

Содержание хлора в анодном газе 85%

Температура в электролизёре 670 оС

Количество газов СТОнм3/ч  1200

МЭР, мм 50

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Содержание

Введение	4

Анализ технологий известных в промышленности, в научно-технической литературе	4

1. Карбидотермический метод	6

2. Электролитический метод	7

Конструкция электролизёра	10

1. Описание технологической схемы	11

Требования к электролиту	12

Качество сырья, требования к качеству сырья	12

2. Описание устройства и принцип действия проектируемого аппарата	13

3. Материальный и энергетический баланс электролизёра	15

Материальный баланс	16

Энергетический баланс	18

4. Технологические и конструктивные расчеты	21

5. Гидравлический расчет	22

6. Механический расчет	23

Заключительная часть	24

Список использованной литературы	25

# Введение

ОАО "Корпорация ВСМПО - АВИСМА" - одно из крупнейших в мире предприятий по производству губчатого титана, магния и магниевых сплавов, единственное в России предприятие по выпуску протекторов из магниевых сплавов.

За 59 лет, прошедших со дня выпуска первого магния комбинат стал ведущим предприятием отечественной титано-магниевой промышленности, получившим известность и признание среди мировых производителей титана и магния, потребителей этих металлов во многих странах на мировых рынках.

Предприятие выпускает сегодня: магний высокой чистоты, целую гамму магниевых сплавов, в том числе магниевые сплавы для автомобильной промышленности, сплавы используемые для борьбы с электрохимической коррозией металлических сооружений в подземных условиях и морской воде, магний гранулированный, протекторы из магниевых сплавов, а также несколько марок губчатого титана.

Магний применяют в качестве восстановителя для получения губчатого титана. Используют в топливных элементах ядерно-энергетических установок, и в современной электронно-вычислительной технике, электро- и радиотехнике.

В области повышения качества продукции комбината руководством   ОАО "Корпорация ВСМПО - АВИСМА"  в последние годы проводится обширная и планомерная работа, результатом которой стала возможность выхода комбината на мировой рынок.

## Анализ технологий известных в промышленности, в научно-технической литературе

Существуют различные методы получения магния, но все они имеют свои преимущества и недостатки. Термические методы получения магния основаны на реакциях прямого восстановления окиси магния кремнием (силикотермический метод), карбидом кальция (карбидотермический метод) и углеродом (карботермический метод). Производство магния термическими методами началось в 1930—1935 гг. и достигло значительных масштабов в период 1940—1945 гг. В настоящее время в ряде зарубежных стран (США, Канада, Англия, Япония, Италия) существует промышленное производство магния термическими методами.

Наиболее распространен силикотермический метод, менее распространен карбидотермический метод, производство же магния карботермическим методом существовало только в Корее, Англии и США лишь в период 1938— 1947 гг. и теперь прекращено.

Термические методы получения магния, особенно силикотермический, отличаются от электролитического метода относительной простотой технологии, особенно прост передел подготовки сырья. Кроме того, для осуществления термических методов применяется энергия переменного электрического тока или природного горючего газа, возможно непосредственное использование в качестве сырья доломита — весьма распространенного магниевого сырья.

Магний, полученный термическими методами, содержит меньше примесей, чем электролитический. Однако, существенных экономических преимуществ перед электролитическими методами, термические методы пока не имеют, в последние годы продолжаются усиленные поиски путей их усовершенствования, в частности интенсивно совершенствуется силикотермический метод. В литературе имеются сведения о том, что в будущем термические методы могут оказаться не менее экономически выгодными, чем электролитические.

Силикотермический метод.

Силикотермический метод получения магния относится к группе металлотермических методов, которые основаны на восстановлении окиси магния металлическими восстановителями по реакции:

MgO + Me ( MeO + Mg (1)

Где Me – металл-восстановитель.

Эта реакция обратима и ее направление зависит от величины химического сродства магния и металла-восстановителя к кислороду. Если при температуре и давлении, при которых протекает эта реакция пойдет вправо, металл-восстановитель будет окисляться и вытеснять магний из его окиси. Наоборот, если в условиях, при которых протекает реакция, сродство магния к кислороду превышает сродство металла-восстановителя к кислороду, то произойдет обратный процесс, магний будет окисляться, вытесняя Ме в свободном состоянии.

В качестве восстановителей при термическом получении магния из его окиси можно использовать кальций, алюминий, кремний, а также сплавы кремния с алюминием (силикоалюминий) и с железом (ферросилиций). На практике выбор восстановителя определяется главным образом экономическими соображениями, т. е. стоимостью восстановителя, в частности затратами на электрическую энергию для его получения. Кроме того, выбор восстановителя зависит от рода исходного сырья, из которого получают магний.

При силикотермическом получении магния обычно применяют в качестве сырья обожженный доломит, в котором молекулярное отношение MgO: CaO примерно равно 1 : 1 и восстановление протекает по уравнению

2MgO + 2CaO + Si = 2CaO∙SiO2 + 2Mg ,

а если используется в качестве металла восстановителя алюминий, то происходит аналогичное влияние на восстановление окиси магния алюминием т.е. происходит образование алюмината кальция, если реакция протекает с участием СаО.

Механизм реакций восстановления в действительности сложнее, чем это выражено приведенными здесь уравнениями, представляющими лишь упрощенную схему процесса.

# Заключительная часть

Данные электролизёра:

Ток серии , кА                                       180

СТО , нм3/ч                                            1200

Электролизер монтируется в удлиненном существующем кожухе:

Длина кожуха, м                                   7,000

Ширина электролизера, м                    3,870

Толщина , м                                           0,110

Длина ванны, м                                     6,40

Ширина ванны, м                                  2,5

Шаг, мм                                                  300

Торцевая стенка, м                                0,62

# Список использованной литературы

- М.А. Эйдензон “Производство магния и хлора электролизом расплавленного хлористого магния”;

- Стрелец “Электролитическое получение магния”;

- Рабочая инструкция;

- Павлов, Романков, Носков “Примеры и задачи по курсу ПАХТ”;

- Кувшинский, Соболева “Курсовое проектирование по курсу ПАХТ”;

- Плановский, Николаев “Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии”.