Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Пермский государственный технический университет

Березниковский филиал

Кафедра химической технологии и экологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по курсу: «Основные процессы и аппараты химических производств»

на тему: «Расчёт обогатительного оборудования флотационной фабрики. Ленточный вакуум-фильтр и гидроциклон»

Выполнил: студент гр. ХТНВ-

Проверил: к.т.н:

Лановецкий С.В.

Березники,

Содержание

Содержание	2

Характеристика готовой продукции	5

Характеристика сырья и вспомогательных материалов	6

Принципиальная схема получения готового продукта	7

Характеристика основных стадий	8

технологического процесса	8

Рудоподготовка	8

Обесшламливание пульпы	9

Флотация калийной руды	10

3.1	Шламовая флотация	11

3.2	Сильвиновая флотация	12

Обезвоживание продуктов обогащения	12

Описание технологической схемы	14

1.	Мокрое измельчение и классификация руды	14

2.	Обесшламливание сильвинитовой пульпы	15

3.	Сильвиновая флотация	17

Обезвоживание концентрата	19

Сгущение и обезвоживание хвостов	21

Сгущение продуктов обогащения	21

6.1	Сгущение промпродуктов перечистной сильвиновой флотации	21

6.2	Сгущение галитовых отходов	21

6.3	Сгущение промпродуктов колонных машин	22

6.4	Сгущение глинисто – солевых шламов	22

6.5	Сгущение сточных вод	22

Технологическая схема 4 секции	24

7.1	Узел обесшламливания руды	24

7.2	Сильвиновая флотация	24

Описание устройства и принцип действия проектируемого	25

аппарата	25

1.	Гидроциклон	25

2.	Ленточный вакуум-фильтр	25

Материальный баланс	27

1.	Гидроциклон	27

2.	Ленточный вакуум – фильтр	29

Технологический и конструктивный расчёт	30

1.	Гидроциклон (по методике К.С. Бессмертного)	30

2.	Ленточный вакуум фильтр	32

Механический расчёт	35

1.	Расчёт стенки гидроциклона	35

Заключительная часть	36

Список литературы	37

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение

Производство минеральных солей удобрений составляют одну из важнейших задач химической промышленности. Ассортимент минеральных, используемых в сельском хозяйстве, самой химической промышленности, металлургии, фармацевтическом производстве, строительстве, быту, составляет сотни наименований и непрерывно растет. Масштабы добычи и выработки солей исключительно велики и для некоторых из них составляют десятки миллионов тонн в год. В наибольших количествах производятся и потребляются соединения натрия, фосфора, калия, азота, алюминия, железа, серы, меди, хлора, фтора и др. Самым крупнотоннажным является производство минеральных удобрений. Самым крупным потребителем солей и минеральных удобрений является сельское хозяйство. Связано это с тем, что современное интенсивное сельскохозяйственное производство невозможно без внесения в почву научно обоснованного количества различных минеральных удобрений, содержащих элементы, которых недостаточно в почве для нормального роста растений, в частности зерна. Минеральными удобрениями называют соли, содержащие в своем составе элементы, необходимые для питания, развития и роста растений. В качестве калийных удобрений применяют сырые природные вещества (чаще всего сильвинит) и продукты их переработки (хлорид и сульфат калия; 40%-ные калийные соли), а также золу растений. Основным сырьем для получения калийных удобрений в России является сильвинит, представляющий собой породу состава mNaCI+nNaCl, которая содержит 14—18% К2O. В качестве примесей сильвиниту сопутствуют в небольших количествах соединения, магния, кальция и др. Из сильвинита получают и основное калийное удобрение - хлорид калия. Получение хлорида калия из сильвинита осуществляется методами галургии, флотационным или комбинированным.

Метод галургии основан на использовании различной растворимости хлоридов калия и натрия. С повышение температуры растворимость KCI резко возрастает, а NaCI меняется незначительно. При совместном присутствии обеих солей растворимость хлорида натрия с ростом температуры падает, а KCI – сильно возрастает. На этих различиях построены галургические операции разделения. В результате получается мелкокристаллический KCI, который при хранении сильно слёживается. Грануляция продукта улучшает физические свойства удобрения.

Также широко используется флотационный способ получения хлористого калия из сильвинита. По данному методу для отделения в сильвините KCI от NaCI добавляют поверхностно - активные вещества (амины), которые адсорбируются только на поверхности зёрен KCI и при интенсивной продувке кристаллы его всплывают, а кристаллы NaCI – оседают. Флотационный хлористый калий имеет более крупные естественные кристаллы розового цвета. Реагенты, удержанные поверхностью кристаллов KCI, резко уменьшают гигроскопичность и слёживаемость материала. БПКРУ-2 основывается на производстве хлорида калия флотационным способом.

Заключительная часть

На основе материального расчёта рассчитаны материальные потоки в гидроциклоне и ленточном вакуум-фильтре. На основе этого расчёта были найдены основные габаритные размеры аппаратов. Кроме того, для ленточного вакуум – фильтра была найдена поверхность фильтрования, для гидроциклона – диаметр цилиндрической части, по которому были найдены все требуемые размеры. Для гидроциклона был проведён механический расчёт, где были рассчитаны: толщина стенки аппарата и допускаемое давление.

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.