Тема: Механизм образования реакционной массы

Введение                                                                                                          4

1.       Аппаратурно-технологическая схема участка восстановления      5

2.       Механизм восстановления и формирования титановой губки        8

3.       Пуск установки восстановления и остановка процесса                  11

4.       Контроль и автоматизация процесса                                                16

5.       Обязанности аппаратчика при сливе MgCl2                                     19

6.      Техника безопасности                                                                         21

Заключение                                                                                                    24

Технологический чертеж механизм образования

титановой губки (АВ – 4,0)                                                                          25

Список используемой литературы

ЦЕНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ С ЧЕРТЕЖОМ 500 РУБЛЕЙ

Документ  является демонстрационной версией

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru

Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

Введение.

Своевременный слив пористого

Качество губки, ее структура зависят от скорости процесса восстановления. Средняя скорость процесса восстановления находится в пределах 200—300 кг TiCI4 (ч*м2). Но по мере повышения коэффициента использования магния скорости процесса снижаются до 160 кг/(ч*м2). Повышение скоростей процесса восстановления лимитируется содержанием хлора в губке, а также содержанием низших хлоридов титана в сливаемом из аппарата хлористом магнии, которое влияет на последующий процесс электролиза магния.

Повышение единичной мощности аппаратов позволяет на тех же площадях  увеличивать выпуск  титановой  губки  и повышать ее качество. Первые аппараты по производству губчатого титана имели небольшие размеры и позволяли получать за один цикл около 500 кг титановой губки, при этом качество ее было низким: большая часть губки выпускалась с твердостью НВ 120—130, марки ТГ-100 практически не было, марки ТГ-150 и ТГ-190. По мере увеличения мощности и  усовершенствования   аппаратов росло и  качество продукции. Так, в аппарате мощностью 1,5 т титановой губки за цикл стали получать марку ТГ-100, выход марок ТГ-100-120 увеличился до 60—65%. В современных аппаратах большой единичной мощности выход марки ТГ-90 достиг 8—20 % и стал стабильным, а марок ТГ-100-420 достиг 70—80%. В то же время выход марки ТГ-150 стал эпизодическим, а марки ТГ-Тв стабилизировался на уровне 6-8 %.

1. Аппаратурно-технологическая схема участка восстановления

Заключение.

Высокие темпы развития техники обусловливают необходимость расширения применения высококачественных конструкционных материалов с самыми различными свойствами. С каждым годом увеличивается количество металлов и сплавов, используемых при создании новых механизмов, машин, приборов.

Среди металлов, на основе которых разрабатываются сплавы с повышенными механическими и коррозионными свойствами, способные работать в сложных условиях, важное место принадлежит титану.

Особые механические свойства, малая плотность, жаропрочность, стойкость в агрессивных средах дают этому металлу и сплавам на его основе неоспоримое преимущество перед специальными сталями и лёгкими сплавами.

Титан завоевал настолько прочное место в технике, что без него не может развиваться целый ряд отраслей, таких, например, как ракетостроение, самолётостроение, кораблестроение в др. Важное значение титана имеет для развития некоторых отраслей химической и металлургической промышленности. Усовершенствование технологии, увеличение производства титана способствуют снижению его стоимости и расширению сфер потребления.

Литература:

1. М. К. Байбеков. Магнийтермическое производство губчатого титана.

Москва «Металлургия» 1984 г.

2. А.В. Тарасов. Металлургия титана.

ИКЦ «Академкнига» 2003 г.

3. Рабочая инструкция участка восстановления.